## Slide 1: Inductancias y permeabilidades magnéticas
Luciano Carullo Bedia, Tadeo Rodríguez y Joaquín Sequeira
Laboratorio 3 2C 2023 - T04

## Slide 2: 01 02 04 05 Índice 03
Introducción
Circuito
Permeabilidades
Conclusiones
Inductómetro

## Slide 3
Introducción:
La idea fue pensar un circuito que funcione como un inductómetro, alimentado con corriente continua
Se armó un circuito con una respuesta al cambio de inductancia
Se caracterizó esa respuesta y se calibró el inductómetro
Con el instrumento se midieron las permeabilidades magnéticas de distintos materiales.
01

## Slide 4: Circuito: esquema
02

## Slide 5: Circuito: N-555
02

## Slide 6: Circuito: simulación
02

## Slide 7
03
Inductómetro: salida sonora

## Slide 8
03
Inductómetro: calibración
Barrido de inductancias para analizar la respuesta en frecuencia

## Slide 9
04
Permeabilidad
Inductancia del solenoide
Permeabilidad relativa
Relación entre inductancias para distintos medios

## Slide 10
Níquel: 1.17 土 0.01 vs 100-600
Hierro: 1.95 土 0.02 vs 5000
04
Permeabilidad: discrepancias más fuertes mientras más altas
Ferromagnéticos
Valores tabulados: níquel, aluminio, cobre y hierro [1]; bronce [2]; latón [3]

## Slide 11
04
Permeabilidad: el papel de las geometrías
La permeabilidad calculada para materiales ferromagnéticos es muy chica.
¿Puede afectar en este cálculo la geometría? Veamos para el hierro.
Núcleo interno
Núcleo abierto
Núcleo cerrado

## Slide 12
Núcleo cerrado
Núcleo abierto
Núcleo interno
Lámina
4 varillas
3 varillas
2 varillas
Varilla
04
Permeabilidad: el papel de las geometrías
Mientras más líneas de campo pasan por hierro, mayor es valor obtenido

## Slide 13
04
Permeabilidad: composición de los materiales
Al analizar las densidades de los materiales se observó que la mayoría difería de valores tabulados
Esto puede ocurrir por diversas imperfecciones o impurezas en el material
En cualquier caso es otro factor que afecta el cálculo la permeabilidad

## Slide 14
Se caracterizó la respuesta para conseguir un inductometro que funciona
05
05
Conclusiones
Se armó un circuito alimentado por corriente continua que genera una salida alterna y responde al cambio de inductancia
Al intentar calcular permeabilidades, se encontró que dependen fuertemente de la forma del medio

## Slide 15: Gracias!
Preguntas?
tadeorodriguez842@gmail.com
joaquinetsequeira@gmail.com
luchibedia@gmail.com

## Slide 16: Referencias
Permeability (electromagnetism) https://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_(electromagnetism)
Overview of materials for Bronze https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=66575ff2cd5249c49d76df15b47dbca4
Katiyar, A. K., Prakash, A., Dangi, A., & Dubey, S. K. (2022). Development and validation of a low magnetic permeability measurement setup. Review of Scientific Instruments (Vol. 93, Issue 11).

## Slide 17
Material | Densidad medida [g/cm³] | Densidad tabulada [g/cm³]
Cobre | 2.1 | 9.0
Aluminio | 1.0 | 2.7
Bronce | 2.2 | 8.7
Níquel | 8.2 | 8.9
Varilla de hierro | 2.2 | 7.9